Submission ID: 100044586

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0929 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116785_1 | 1.0021 | 0.2480 | 0.040 |  |
| 2-116785_2 | 1.0137 | 0.2065 | 0.033 |  |
| 2-116786_1 | 1.0066 | 0.9784 | 0.156 |  |
| 2-116786_2 | 1.0098 | 0.8995 | 0.143 |  |
| 2-116787_1 | 1.0111 | 2.7995 | 0.446 |  |
| 2-116787_2 | 1.0094 | 2.7995 | 0.447 |  |
| 2-116788_1 | 1.0048 | 4.5011 | 0.721 |  |
| 2-116788_2 | 1.0148 | 4.2995 | 0.682 |  |
| 2-116789_1 | 1.0090 | 0.1810 | 0.029 |  |
| 2-116789_2 | 1.0053 | 0.1905 | 0.031 |  |