Submission ID: 100044593

Project #: LP413TS-22-2650

Analysis: Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS=0.0931 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116812_1 | 0.1321 | 1.1005 | 1.966 |  |
| 2-116812_2 | 0.1130 | 0.9074 | 1.895 |  |