Submission ID: 100044598

Project #: LP413RD0006

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Mn, Na, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0931 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116819_1 | 1.0387 | 6.4502 | 1.002 |  |
| 2-116819_2 | 1.0091 | 6.2147 | 0.994 |  |
| 2-116820_1 | 1.0109 | 6.4995 | 1.037 |  |
| 2-116820_2 | 1.0076 | 6.4094 | 1.026 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116819 | 0.1103 | 8.9890 | 19.234 |
| 2-116820 | 0.1269 | 9.6995 | 18.039 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116819_1 | 0.2025 | 200 |
| 2-116819_2 | 0.2101 | 200 |
| 2-116820_1 | 0.2057 | 200 |
| 2-116820_2 | 0.2043 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116819_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.520 | 0.51 | 0.69 |
| 2-116819_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.843 | 0.53 | 0.72 |
| 2-116820_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.727 | 0.47 | 0.64 |
| 2-116820_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.7x | 0.791 | 0.52 | 0.70 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116819_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.012 | 12.68 ppm | 17.13 ppm |
| 2-116819_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.012 | 12.68 ppm | 17.13 ppm |
| 2-116820_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.073 | 0.52 | 0.70 |
| 2-116820_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.067 | 0.52 | 0.71 |