Submission ID: 100044590

Project #: LP413RD0013

prep={Katanax:solution, filter:False, for:Al, Ca, Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116805_1 | 0.2014 | 250 |
| 2-116805_2 | 0.2080 | 250 |
| 2-116806_1 | 0.2121 | 250 |
| 2-116806_3 | 0.2164 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116805_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.987 | 40.86 | 77.18 |
| 2-116805_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 0.999 | 40.03 | 75.61 |
| 2-116806_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.012 | 39.76 | 75.12 |
| 2-116806_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Al] | 333.3x | 1.047 | 40.34 | 76.19 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116805_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80x | 1.101 | 10.93 | 15.29 |
| 2-116805_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80x | 1.095 | 10.53 | 14.73 |
| 2-116806_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80x | 1.132 | 10.68 | 14.94 |
| 2-116806_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ca] | 80x | 1.132 | 10.47 | 14.64 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116805_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.149 | 5.71 | 7.14 |
| 2-116805_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.149 | 5.52 | 6.92 |
| 2-116806_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.151 | 5.43 | 6.80 |
| 2-116806_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Cu] | 40x | 1.178 | 5.44 | 6.81 |