Submission ID: 100044604

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:ramping, filter:False, for:P, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116827_1 | 0.3159 | 250 |
| 2-116827_2 | 0.2178 | 250 |
| 2-116828_1 | 0.3083 | 250 |
| 2-116828_2 | 0.2330 | 250 |

P_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116827_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [P] | 40x | 0.966 | 30592.60 ppm |
| 2-116827_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [P] | 40x | 0.673 | 30905.36 ppm |
| 2-116828_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [P] | 40x | 0.652 | 21144.44 ppm |
| 2-116828_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [P] | 40x | 0.497 | 21337.27 ppm |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116827_1 | [0.5 ppm,1.5 ppm,3.0 ppm] [P] | 1x | 1.263 | 999.31 ppm |
| 2-116827_2 | [0.5 ppm,1.5 ppm,3.0 ppm] [P] | 1x | 0.457 | 524.78 ppm |
| 2-116828_1 | [0.5 ppm,1.5 ppm,3.0 ppm] [P] | 1x | 0.665 | 539.25 ppm |
| 2-116828_2 | [0.5 ppm,1.5 ppm,3.0 ppm] [P] | 1x | 0.536 | 574.62 ppm |