Submission ID: 100044617

Project #: LC454RD0034

Analysis: ICP OES

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:False, for:K, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | 0.2093 | 100 |
| 2-116859_2 | 0.2024 | 100 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu,Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | 0.2068 | 250 |
| 2-116859_2 | 0.2051 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 100x | 2.242 | 27.11 | 33.94 |
| 2-116859_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 100x | 2.331 | 28.42 | 35.58 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Fe] | 100x | 1.069 | 12.93 | 18.49 |
| 2-116859_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Fe] | 100x | 1.095 | 13.34 | 19.08 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2CO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 66.6x | 0.821 | 2.61 | 4.61 |
| 2-116859_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 66.6x | 0.808 | 2.66 | 4.70 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.662 | 0.32 | 0.43 |
| 2-116859_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.650 | 0.32 | 0.43 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116859_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.319 | 28.04 | 34.91 |
| 2-116859_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Zn] | 100x | 2.499 | 30.46 | 37.93 |

sum=97.72%