Submission ID: 100044635

Project #: LP413RD0006

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, Na, and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0906 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116899_1 | 1.0059 | 6.8090 | 1.062 |  |
| 2-116899_2 | 1.0096 | 6.7949 | 1.056 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116899 | 0.1091 | 8.8594 | 18.630 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116899_1 | 0.2014 | 200 |
| 2-116899_2 | 0.2037 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116899_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10X | 0.530 | 0.53 | 0.71 |
| 2-116899_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.6x | 0.811 | 0.53 | 0.72 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116899_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.019 | 21.34 ppm | 28.82 ppm |
| 2-116899_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Zr] | 1.1x | 0.021 | 22.41 ppm | 30.28 ppm |