Submission ID: 100044637

Project #: LP413RD0006

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na, and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0906 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116904_1 | 1.0082 | 7.0995 | 1.104 |  |
| 2-116904_2 | 1.0029 | 7.0995 | 1.110 |  |
| 2-116905_1 | 1.0052 | 7.0142 | 1.094 |  |
| 2-116905_2 | 1.0062 | 7.0259 | 1.095 |  |
| 2-116906_1 | 1.0080 | 7.4037 | 1.152 |  |
| 2-116906_2 | 1.0037 | 7.2663 | 1.135 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-116904 | 0.1116 | 8.9995 | 18.500 |
| 2-116905 | 0.1042 | 8.4929 | 18.699 |
| 2-116906 | 0.1234 | 9.8976 | 18.401 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116904_1 | 0.2075 | 200 |
| 2-116904_2 | 0.2076 | 200 |
| 2-116905_1 | 0.2103 | 200 |
| 2-116905_2 | 0.2065 | 200 |
| 2-116906_1 | 0.2051 | 200 |
| 2-116906_2 | 0.2013 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116904_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.025 | 0.00 | 0.00 |
| 2-116904_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.040 | 0.00 | 0.00 |
| 2-116905_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.912 | 0.31 | 0.37 |
| 2-116905_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.964 | 0.33 | 0.40 |
| 2-116906_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.917 | 0.32 | 0.39 |
| 2-116906_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.928 | 0.33 | 0.40 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116904_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 0.549 | 0.53 | 0.71 |
| 2-116904_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.6x | 0.885 | 0.57 | 0.77 |
| 2-116905_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.571429x | 0.864 | 0.29 | 0.39 |
| 2-116905_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.571429x | 0.846 | 0.29 | 0.39 |
| 2-116906_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.571429x | 0.860 | 0.30 | 0.40 |
| 2-116906_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.571429x | 0.814 | 0.29 | 0.39 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116904_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.114 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116904_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.110 | 0.53 | 0.72 |
| 2-116905_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.158 | 0.55 | 0.74 |
| 2-116905_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 1.111 | 0.54 | 0.73 |
| 2-116906_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 1.113 | 1.09 | 1.47 |
| 2-116906_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 10x | 1.033 | 1.03 | 1.39 |