Submission ID: 100044653

Project #: LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Fe_ppm, Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116941_1 | 0.2026 | 250 |
| 2-116941_2 | 0.2016 | 250 |
| 2-116942_1 | 0.2026 | 250 |
| 2-116942_2 | 0.2071 | 250 |
| 2-116943_1 | 0.2124 | 250 |
| 2-116943_2 | 0.2047 | 250 |
| 2-116944_1 | 0.2172 | 250 |
| 2-116944_2 | 0.2093 | 250 |
| 2-116945_1 | 0.2121 | 250 |
| 2-116945_2 | 0.2094 | 250 |
| 2-116946_1 | 0.2024 | 250 |
| 2-116946_2 | 0.2025 | 250 |

prep={HF, filter:True, for:Si_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116941 | 1.0133 | 250 |
| 2-116942 | 1.0074 | 250 |
| 2-116943 | 1.0070 | 250 |
| 2-116944 | 1.0044 | 250 |
| 2-116945 | 1.0033 | 250 |
| 2-116946 | 1.0010 | 250 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116941_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.742 | 1017.31 ppm |
| 2-116941_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.811 | 1117.95 ppm |
| 2-116942_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.496 | 679.49 ppm |
| 2-116942_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.421 | 564.72 ppm |
| 2-116943_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.552 | 722.32 ppm |
| 2-116943_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.547 | 741.87 ppm |
| 2-116944_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.890 | 1138.44 ppm |
| 2-116944_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.689 | 914.85 ppm |
| 2-116945_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.407 | 533.51 ppm |
| 2-116945_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.386 | 511.99 ppm |
| 2-116946_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.625 | 858.86 ppm |
| 2-116946_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.564 | 773.05 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116941_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.835 | 9.06 |
| 2-116941_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.826 | 9.06 |
| 2-116942_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.111 | 10.42 |
| 2-116942_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.145 | 10.36 |
| 2-116943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.149 | 10.12 |
| 2-116943_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.033 | 9.93 |
| 2-116944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.887 | 8.69 |
| 2-116944_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.816 | 8.68 |
| 2-116945_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.168 | 10.22 |
| 2-116945_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 2.153 | 10.28 |
| 2-116946_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.949 | 9.63 |
| 2-116946_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm, 2.5 ppm] [Ni] | 40x | 1.889 | 9.33 |

Si_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116941 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 2.100 | 518.02 ppm |
| 2-116942 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.961 | 238.47 ppm |
| 2-116943 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.710 | 176.23 ppm |
| 2-116944 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 1.767 | 439.76 ppm |
| 2-116945 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.878 | 218.80 ppm |
| 2-116946 | [0.5 ppm, 1.5 ppm, 3.0 ppm] [Si] | 1x | 0.610 | 152.31 ppm |

Fe lot: 26-37FEY exp: 2023-01-30

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Si lot: 25-188SIY exp: 2023-01-30

Reference page 107 for formulas