Submission ID: 100044666

Project #: LR418RD0009

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116988 | 1.3362 | 250 |
| 2-116989 | 1.4939 | 250 |
| 2-116990 | 1.4663 | 250 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116988 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Al] | 100x | 2.302 | 5.19 |

Zr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116989 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 250x | 3.754 | 18.93 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116990 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 250x | 3.229 | 16.58 |

Al lot: 26-67ALX exp: 2023-03-30

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Zr lot: 25-181ZRY exp: 2023-01-30

Reference page 107 for formulas