Submission ID: 100044668

Project #:LR403RD0001

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Cs, K}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-116996_1 | 0.2014 | 200 |
| 2-116996_2 | 0.2054 | 200 |
| 2-116997_1 | 0.2048 | 200 |
| 2-116997_2 | 0.2040 | 200 |
| 2-116998_1 | 0.2017 | 200 |
| 2-116998_3 | 0.2058 | 200 |
| 2-116999_3 | 1.0041 | 100 |
| 2-117000_3 | 1.0020 | 100 |
| 2-117001_3 | 1.0049 | 100 |

prep={for:Cs_ppm, K_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117002 | 1.0283 | 200 |
| 2-117003 | 1.0152 | 10 |
| 2-117004 | 1.0235 | 100 |
| 2-117005 | 9.1188 | 10 |

Cs

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116999_3 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 5x | 21.300 | 1.06 |
| 2-117000_3 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 2.5x | 20.964 | 0.52 |
| 2-117001_3 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 5x | 16.406 | 0.82 |
| 2-117004 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x | 5.804 | 567.07 ppm |
| 2-117005 | [10.0 ppm, 20.0 ppm, 50.0 ppm] [Cs] | 1x | 30.263 | 33.19 ppm |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-116996_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.7x | 0.831 | 0.55 |
| 2-116996_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.7x | 0.902 | 0.59 |
| 2-116997_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 4.17x | 0.830 | 0.34 |
| 2-116997_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 4.17x | 0.842 | 0.34 |
| 2-116998_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 0.991 | 0.49 |
| 2-116998_3 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 5x | 1.107 | 0.54 |
| 2-117002 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 1.218 | 236.80 ppm |
| 2-117003 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 1.174 | 11.56 ppm |

Cs lot: 26-12CSY exp: 2023-03-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Reference page 107 for formulas