Submission ID: 100044678

Project #: LP413TS-22-2774

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na, and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0918 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117031_1 | 1.0075 | 8.1591 | 1.288 |  |
| 2-117031_2 | 1.0017 | 8.0040 | 1.271 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-117031 | 0.1043 | 8.0672 | 17.999 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117031_1 | 0.2025 | 200 |
| 2-117031_2 | 0.2043 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117031_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.055 | 0.01 | 0.01 |
| 2-117031_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.036 | 0.00 | 0.00 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117031_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4x | 0.894 | 0.35 | 0.43 |
| 2-117031_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4x | 1.016 | 0.40 | 0.47 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117031_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 4x | 1.063 | 0.42 | 0.57 |
| 2-117031_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 4x | 1.088 | 0.43 | 0.58 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Zr lot: 25-181ZRY exp: 2023-01-30

Reference page 107 for formulas