Submission ID: 100044687

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117052 | 30.8691 | 32.8702 | 32.7784 | 4.59 | 0.9541 |

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Cu, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117052_1 | 0.2094 | 250 |
| 2-117052_2 | 0.1536 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117052_1 | 0.2059 | 100 |
| 2-117052_2 | 0.2022 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117052_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.640 | 15.76 | 16.52 |
| 2-117052_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 50x |  |  |  |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117052_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 20x | 1.040 | 1.01 | 1.06 |
| 2-117052_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 20x | 0.959 | 0.95 | 1.00 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117052_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x | 2.191 | 0.65 | 0.68 |
| 2-117052_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x |  |  |  |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 1-3 for formulas