Submission ID: 100044688

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117053 | 15.1181 | 17.1198 | 17.0364 | 4.17 | 0.9583 |

prep={Katanax: Ramping, filter:True, for:Cu, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117053_1 | 0.2042 | 250 |
| 2-117053_2 | 0.1513 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117053_1 | 0.2082 | 100 |
| 2-117053_2 | 0.2024 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117053_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.529 | 15.48 | 16.15 |
| 2-117053_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 33.3x | 2.772 | 15.27 | 15.93 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117053_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.730 | 0.88 | 0.92 |
| 2-117053_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 25x | 0.760 | 0.94 | 0.98 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117053_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x |  |  |  |
| 2-117053_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 2.5x | 1.454 | 0.60 | 0.63 |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 1-3 for formulas