Submission ID: 100044689

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054 | 27.5309 | 29.5323 | 29.4861 | 2.31 | 0.9769 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | 0.2054 | 100 |
| 2-117054_2 | 0.2096 | 100 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba, Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | 0.2090 | 250 |
| 2-117054_2 | 0.2110 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.402 | 0.90 | 0.92 |
| 2-117054_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.299 | 0.85 | 0.87 |

Ce_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ce | 000,0000 Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.059 | 78.18 ppm | 80.03 ppm |
| 2-117054_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.057 | 75.47 ppm | 77.25 ppm |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.188 | 2.18 | 2.23 |
| 2-117054_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.230 | 2.20 | 2.25 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.743 | 0.13 | 0.13 |
| 2-117054_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.746 | 0.13 | 0.13 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.024 | 13.17 ppm | 13.48 ppm |
| 2-117054_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.038 | 20.00 ppm | 20.37 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117054_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.269 | 1.95 | 4.18 | 4.29 |
| 2-117054_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.301 | 1.96 | 4.18 | 4.29 |

Ba lot: 26-22BAY exp: 2023-02-28

Ce lot: 25-167CEY exp: 2023-04-30

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 25-188SIY exp: 2023-01-30

Reference page 1-3 for formulas