Submission ID: 100044691

Project #: LR438TS-22-2784

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117059 | 15.2762 | 17.2769 | 16.9775 | 14.96 | 0.8504 |

prep={Katanax: Solution, filter:False, for:Ni_total}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117059_1 | 0.2095 | 250 |
| 2-117059_2 | 0.2048 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HNO3, filter:True, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117059_2 | 0.2016 | 250 |
| 2-117059_3 | 0.2010 | 250 |

Ni_total

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117059_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.849 | 10.13 | 11.91 |
| 2-117059_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 100x | 0.774 | 9.45 | 11.11 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117059_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 80x | 0.790 | 7.84 | 9.22 |
| 2-117059_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Ni] | 80x | 0.823 | 8.19 | 9.63 |

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 107 for formulas