Submission ID: 100044694

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr, K, Na, Sn, Zn and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0923 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | 1.0064 | 5.124 | 0.814 |  |
| 2-117064_2 | 1.0027 | 5.178 | 0.826 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | 0.1085 | 10.700 | 23.061 |
| 2-117064_2 | 0.1022 | 9.999 | 22.881 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | 0.2087 | 200 |
| 2-117064_2 | 0.2059 | 200 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 4.16x | 0.786 | 0.31 | 0.38 |
| 2-117064_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 4.16x | 0.809 | 0.33 | 0.39 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.713 | 0.17 | 0.23 |
| 2-117064_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.705 | 0.17 | 0.23 |

SnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.932 | 0.10 | 0.13 |
| 2-117064_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Sn] | 1.25x | 0.819 | 0.10 | 0.13 |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn][Zr] | 5x | 2.752 | 1.32 | 1.64 |
| 2-117064_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn][Zr] | 5x | 2.952 | 1.43 | 1.79 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117064_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.322 | 1.11 | 1.50 |
| 2-117064_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Zr] | 5x | 2.436 | 1.18 | 1.60 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Sn lot: 25-131SNY exp: 2023-03-30

Zn lot: 26-39ZNY exp: 2023-03-30

Zr lot: 25-181ZRY exp: 2023-01-30

Reference page 1-3 for formulas