Submission ID: 100044709

Project #: LR448PS-20-1215

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117112_1 | 1.5545 | 250 |
| 2-117112_2 | 1.5500 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117112_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Co] | 333.3x | 2.930 | 15.71 |
| 2-117112_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Co] | 333.3x | 2.936 | 15.78 |

Co lot: 26-34COY exp: 2023-01-30

Reference page 1-3 for formulas