Submission ID: 100044724

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144 | 18.7233 | 20.7455 | 20.7106 | 1.73 | 0.9827 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | 0.2022 | 100 |
| 2-117144_2 | 0.2031 | 100 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba, Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | 0.2048 | 250 |
| 2-117144_2 | 0.2027 | 250 |

prep={HF, filter:False, for:Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | 0.4067 | 250 |
| 2-117144_2 | 0.4035 | 250 |
| 2-117144_3 | 0.4517 | 250 |
| 2-117144_4 | 0.4288 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.337 | 0.89 | 0.90 |
| 2-117144_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.379 | 0.92 | 0.94 |

Ce_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ce | 000,0000 Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.054 | 73.55 ppm | 74.84 ppm |
| 2-117144_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.055 | 75.03 ppm | 76.35 ppm |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.208 | 2.25 | 2.29 |
| 2-117144_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.166 | 2.23 | 2.27 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 4.16x | 0.623 | 0.13 | 0.13 |
| 2-117144_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.125x | 0.841 | 0.13 | 0.13 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.053 | 29.37 ppm | 29.89 ppm |
| 2-117144_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.045 | 24.45 ppm | 24.88 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117144_1 | [40.0 ppm] [Si] | 1x | 34.316 | 2.11 | 4.51 | 4.59 |
| 2-117144_2 | [40.0 ppm] [Si] | 1x | 32.067 | 1.99 | 4.26 | 4.33 |
| 2-117144_3 | [40.0 ppm] [Si] | 1x | 40.474 | 2.24 | 4.80 | 4.88 |
| 2-117144_4 | [40.0 ppm] [Si] | 1x | 37.608 | 2.19 | 4.69 | 4.77 |

Ba lot: 26-22BAY exp: 2023-02-28

Ce lot: 25-167CEY exp: 2023-04-30

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 25-188SIY exp: 2023-01-30

Reference page 1-3for formulas