Submission ID: 100044715

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127 | 27.6302 | 29.6350 | 29.5436 | 4.56 | 0.9544 |

prep={Katanax: Solution, filter:False, for:Cu, Fe,K, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | 0.2034 | 250 |
| 2-117127_2 | 0.2036 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | 0.2033 | 100 |
| 2-117127_2 | 0.2088 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.286 | 28.10 | 29.44 | 36.86 |
| 2-117127_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.366 | 29.06 | 30.44 | 38.12 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.051 | 12.61 | 13.21 | 18.89 |
| 2-117127_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.046 | 12.56 | 13.16 | 18.82 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 70x | 0.880 | 2.16 | 2.26 | 3.99 |
| 2-117127_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 70x | 0.947 | 2.91 | 3.04 | 5.37 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100x | 0.242 | 1.19 | 1.25 | 1.68 |
| 2-117127_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 100x | 0.249 | 1.19 | 1.25 | 1.68 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %Zn [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.273 | 27.93 | 29.26 | 36.43 |
| 2-117127_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.401 | 29.49 | 30.90 | 38.47 |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Fe lot: 26-37FEY exp: 2023-01-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Zn lot: 26-39ZNY exp: 2023-03-30

Reference page 107 for formulas