Submission ID: 100044732

Project #: LR448PS-20-1215

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117169_1 | 0.2107 | 100 |
| 2-117169_2 | 0.2101 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117169_1 | [0.5 ppm, +1.0 ppm, 2.0 ppm] [Pt] | 1x | 1.257 | 596.42 ppm |
| 2-117169_2 | [0.5 ppm, +1.0 ppm, 2.0 ppm] [Pt] | 1x | 1.231 | 585.91 ppm |

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas