Submission ID: 100044733

Project #: LR448RD0007

Sample prep: 15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117170_1 | 0.2030 | 100 |
| 2-117170_2 | 0.2238 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117170_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.520 | 284.85 ppm |
| 2-117170_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.589 | 292.47 ppm |

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas