Submission ID: 100044766

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245 | 30.8744 | 32.8818 | 32.8385 | 2.16 | 0.9784 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | 0.2030 | 50 |
| 2-117245_2 | 0.2034 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | 0.2153 | 250 |
| 2-117245_2 | 0.2023 | 250 |

prep={HF, filter:False, for:}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | 0.4036 | 250 |
| 2-117245_2 | 0.4043 | 250 |

Ce_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ce | 000,0000 Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.068 | 78.96 ppm | 80.70 ppm |
| 2-117245_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.072 | 88.98 ppm | 90.94 ppm |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.240 | 2.17 | 2.22 |
| 2-117245_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.237 | 2.30 | 2.35 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.895 | 0.14 | 0.14 |
| 2-117245_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 6.25x | 0.821 | 0.13 | 0.13 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.074 | 20.16 ppm | 20.61 ppm |
| 2-117245_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.066 | 17.90 ppm | 18.30 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117245_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 4.137 | 2.40 | 5.14 | 5.25 |
| 2-117245_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.759 | 2.32 | 4.96 | 5.06 |

Ce lot: 25-167CEY exp: 2023-04-30

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas