Submission ID: 100044782

Project #: LR448PS-20-1215

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117296 | 28.7549 | 30.7551 | 30.6553 | 4.99 | 0.9501 |
| 2-117297 | 23.9453 | 25.9508 | 25.8443 | 5.31 | 0.9469 |
| 2-117298 | 26.5883 | 28.5945 | 28.4912 | 5.15 | 0.9485 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117296_1 | 0.2045 | 50 |
| 2-117296_2 | 0.2095 | 50 |
| 2-117297_1 | 0.2073 | 50 |
| 2-117297_2 | 0.2028 | 50 |
| 2-117298_1 | 0.2044 | 50 |
| 2-117298_2 | 0.2035 | 50 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117298_3 | 0.3041 | 50 |
| 2-117298_4 | 0.3108 | 50 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | %Co [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117296_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.813 | 14.77 | 15.55 |
| 2-117296_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 1.844 | 14.67 | 15.44 |
| 2-117297_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 2.277 | 18.31 | 19.34 |
| 2-117297_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 2.287 | 18.80 | 19.85 |
| 2-117298_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 2.039 | 16.62 | 17.52 |
| 2-117298_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 333.3x | 2.039 | 16.70 | 17.61 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117296_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.847 | 229.97 ppm | 242.05 |
| 2-117296_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.872 | 231.32 ppm | 243.47 |
| 2-117297_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.138 | 304.97 ppm | 322.07 |
| 2-117297_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.084 | 296.89 ppm | 313.54 |
| 2-117298_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.913 | 248.27 ppm | 261.75 |
| 2-117298_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.928 | 253.35 ppm | 267.11 |

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117298_3 | [0.5, 1.0, 2.0] [Pt] | 1x | 1.597 | 262.14 ppm | 276.37 |
| 2-117298_4 | [0.5, 1.0, 2.0] [Pt] | 1x | 1.663 | 267.59 ppm | 282.12 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas