Submission ID: 100044804

Project #: LP413RD0006

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0880 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117336_1 | 1.0006 | 6.899 | 1.048 |  |
| 2-117336_2 | 1.0051 | 6.701 | 1.013 |  |
| 2-117337_1 | 1.0111 | 7.099 | 1.067 |  |
| 2-117337_2 | 1.0036 | 7.003 | 1.061 |  |
| 2-117338_1 | 1.0064 | 6.984 | 1.054 |  |
| 2-117338_2 | 1.0050 | 7.000 | 1.059 |  |
| 2-117339_1 | 1.0202 | 6.680 | 0.995 |  |
| 2-117339_2 | 1.0084 | 6.763 | 1.020 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | FAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117336 | 0.1144 | 9.699 | 18.854 | 0.0880 N |
| 2-117337 | 0.1019 |  |  |  |
| 2-117337_2 | 0.1118 | 12.000 | 23.728 | 0.0872 N |
| 2-117337_3 | 0.1022 | 10.799 | 23.359 | 0.0872 N |
| 2-117338 | 0.1071 | 9.147 | 18.993 | 0.0880 N |
| 2-117339 | 0.1114 |  |  |  |
| 2-117337_2 | 0.1031 | 8.799 | 18.867 | 0.0872 N |
| 2-117337_3 | 0.1016 | 8.697 | 18.924 | 0.0872 N |