Submission ID: 100044851

Project #: LP439RD0013

Analysis: Vis Spectrophotometer

prep={method: EDA, filter:True}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117455_1 | 2.5071 | 100 |
| 2-117455_2 | 2.5062 | 100 |
| 2-117456_1 | 2.5039 | 100 |
| 2-117456_2 | 2.5073 | 100 |
| 2-117457_1 | 2.5030 | 100 |
| 2-117457_2 | 2.5044 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.082 |
| 0.2 ppm | 0.163 |
| 0.5 ppm | 0.395 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117455_1 | 0.165 | 2.5x | 0.206 | 20.54 ppm |
| 2-117455_2 | 0.166 | 2.5x | 0.208 | 20.75 ppm |
| 2-117456_1 | 0.232 | 10x | 0.291 | 116.22 ppm |
| 2-117456_2 | 0.217 | 10x | 0.272 | 108.48 ppm |
| 2-117457_1 | 0.397 | 1x | 0.501 | 20.02 ppm |
| 2-117457_2 | 0.384 | 1x | 0.484 | 19.33 ppm |

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page 1-3 for formulas