Submission ID: 100044854

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460 | 28.7698 | 30.7709 | 30.6764 | 4.72 | 0.9528 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | 0.3068 | 50 |
| 2-117460_2 | 0.3086 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | 0.2011 | 250 |
| 2-117460_2 | 0.2076 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.671 | 1.04 | 1.09 |
| 2-117460_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 3.125x | 2.683 | 1.01 | 1.06 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.496 | 2.59 | 2.72 |
| 2-117460_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.483 | 2.49 | 2.61 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.911 | 0.15 | 0.16 |
| 2-117460_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 10x | 0.892 | 0.14 | 0.15 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.115 | 20.76 ppm | 21.79 ppm |
| 2-117460_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.123 | 22.13 ppm | 23.23 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117460_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.641 | 2.26 | 4.84 | 5.08 |
| 2-117460_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.795 | 2.29 | 4.89 | 5.13 |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas