Submission ID: 100044859

Project #: LC454RD0040

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Cr

Analysis: Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.086 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117468_1 | 1.0333 | 2.33908 | 0.338 |  |
| 2-117468_2 | 1.0202 | 2.09950 | 0.307 |  |