Submission ID: 100044864

Project #: L MCT-QC

Analysis: ICP OES

prep={Katanax: Ramping, filter:False, for:Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117532 | 0.3025 | 250 |
| 2-117533 | 0.3084 | 250 |
| 2-117534 | 0.3116 | 250 |
| 2-117535 | 0.3054 | 250 |
| 2-117536 | 0.3098 | 250 |
| 2-117537 | 0.3062 | 250 |
| 2-117538 | 0.3057 | 250 |
| 2-117539 | 0.3034 | 250 |
| 2-117540 | 0.3053 | 250 |
| 2-117541 | 0.3042 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117532 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.598 | 1.32 |
| 2-117533 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.653 | 1.34 |
| 2-117534 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.693 | 1.36 |
| 2-117535 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.591 | 1.30 |
| 2-117536 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.634 | 1.32 |
| 2-117537 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.712 | 1.40 |
| 2-117538 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.500 | 1.23 |
| 2-117539 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.679 | 1.38 |
| 2-117540 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.643 | 1.35 |
| 2-117541 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.560 | 1.28 |

μ=1.33±0.05

LOI @ 900 ℃

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117542 | 15.9455 | 17.9564 | 17.6451 | 15.48 |
| 2-117543 | 30.8807 | 32.8820 | 32.5635 | 15.91 |
| 2-117544 | 19.2128 | 21.2152 | 20.9061 | 15.44 |
| 2-117545 | 26.2840 | 28.2857 | 27.9752 | 15.51 |
| 2-117546 | 16.3285 | 18.3286 | 18.0192 | 15.47 |
| 2-117547 | 15.9473 | 17.9483 | 17.6375 | 15.53 |
| 2-117548 | 30.8872 | 32.8897 | 32.5658 | 16.17 |
| 2-117549 | 17.4275 | 19.4281 | 19.1158 | 15.61 |
| 2-117550 | 19.2138 | 21.2148 | 20.9043 | 15.52 |
| 2-117551 | 16.3296 | 18.3318 | 18.0212 | 15.51 |

μ=15.62±0.22

LOI @ 1000 ℉

| sample | Al pan (g) | Al pan + sample (g) | Al pan + sample + ∆ (g) | LOI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117552 | 1.0395 | 3.0401 | 2.9389 | 5.06 |
| 2-117553 | 1.0156 | 3.0216 | 2.9208 | 5.02 |
| 2-117554 | 0.9974 | 2.9985 | 2.8992 | 4.96 |
| 2-117555 | 1.0181 | 3.0188 | 2.9204 | 4.92 |
| 2-117556 | 1.0260 | 3.0270 | 2.9281 | 4.94 |
| 2-117557 | 1.0313 | 3.0359 | 2.9463 | 4.47 |
| 2-117558 | 1.0187 | 3.0188 | 2.9301 | 4.43 |
| 2-117559 | 1.0067 | 3.0073 | 2.9206 | 4.33 |
| 2-117560 | 1.0261 | 3.0286 | 2.9411 | 4.37 |
| 2-117561 | 1.0134 | 3.0144 | 2.9272 | 4.36 |

μ=4.69±0.30

Ni lot: 26-77NIT exp: 2023-07-30

Reference page 1-3 for formulas