Submission ID: 100044869

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578 | 17.4250 | 19.4257 | 19.3724 | 2.66 | 0.9734 |

prep={Katanax: Solution, filter:False, for:Cu, Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | 0.2102 | 250 |
| 2-117578_2 | 0.2026 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:False, for:K,Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | 0.2103 | 100 |
| 2-117578_2 | 0.2060 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 100x | 2.490 | 28.87 | 29.66 | 37.1 |
| 2-117578_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu] | 100x | 2.268 | 27.98 | 28.74 | 36.0 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.187 | 13.00 | 13.35 | 19.1 |
| 2-117578_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.090 | 12.90 | 13.25 | 18.9 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 66.6x | 0.857 | 2.72 | 2.79 | 4.9 |
| 2-117578_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 66.6x | 0.923 | 2.99 | 3.07 | 5.4 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 1.115 | 0.53 | 0.54 | 0.7 |
| 2-117578_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 10x | 1.125 | 0.55 | 0.57 | 0.7 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %Zn [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117578_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.540 | 29.45 | 30.25 | 37.7 |
| 2-117578_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.399 | 29.60 | 30.41 | 37.9 |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Zn lot: 26-39ZNY exp: 2023-03-30

Reference page 1-3 for formulas