Submission ID: 100044906

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117647 | 30.8730 | 32.8764 | 32.8034 | 3.64 | 0.9636 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | 0.4043 | 50 |
| 2-117647_2 | 0.4083 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba, Ga,}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | 0.2025 | 250 |
| 2-117647_2 | 0.2062 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ba | 000,0000 Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.034 | 46.97 ppm | 48.74 ppm |
| 2-117647_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.032 | 43.64 ppm | 45.29 ppm |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.800 | 1.85 | 1.92 |
| 2-117647_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.826 | 1.85 | 1.92 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15x | 0.805 | 0.15 | 0.15 |
| 2-117647_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15x | 0.735 | 0.13 | 0.13 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117647_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.145 | 19.95 ppm | 20.70 ppm |
| 2-117647_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.139 | 18.93 ppm | 19.65 ppm |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas