Submission ID: 100044934

Project #: LR418RD0007

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) | pH | % HNO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117715 | 1.5457 | 1 | 1.03 | 0.3804 |
| 2-117716 | 1.5674 | 1 | 1.55 | 0.1133 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117715 | 1.5683 | 250 |
| 2-117716 | 1.5630 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117715 | [+0.5 ppm, +5.0 ppm] [Cu] | 200x | 4.694 | 14.97 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117716 | [+0.5 ppm, +5.0 ppm] [Zn] | 200x | 4.944 | 15.81 |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Zn lot: 26-39ZNY exp: 2023-03-30

Reference page 1-3 for formulas