Submission ID: 100044942

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742 | 18.7669 | 20.7684 | 20.6492 | 5.96 | 0.9404 |
| 2-117743 | 17.5352 | 19.5382 | 19.4207 | 5.87 | 0.9413 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | 0.4035 | 50 |
| 2-117742_2 | 0.4046 | 50 |
| 2-117743_1 | 0.4063 | 50 |
| 2-117743_2 | 0.4036 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba,Ce, Ga}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-117742_2 | 0.2098 | 250 |
| 2-117743_1 | 0.2034 | 250 |
| 2-117743_2 | 0.2065 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ba | 000,0000 Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.006 | 7.77 ppm | 8.26 ppm |
| 2-117742_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.005 | 6.92 ppm | 7.36 ppm |
| 2-117743_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 1. 6x | 2.223 | 0.46 | 0.49 |
| 2-117743_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 1. 6x | 2.372 | 0.48 | 0.51 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ce | 000,0000 Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.033 | 44.76 ppm | 47.60 ppm |
| 2-117742_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.031 | 41.11 ppm | 43.72 ppm |
| 2-117743_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.029 | 39.38 ppm | 41.84 ppm |
| 2-117743_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ce] | 1. 1x | 0.032 | 43.03 ppm | 45.71 ppm |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.886 | 1.91 | 2.03 |
| 2-117742_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.885 | 1.87 | 1.99 |
| 2-117743_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.894 | 1.94 | 2.06 |
| 2-117743_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.949 | 1.97 | 2.09 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 16. 6x | 0.631 | 0.13 | 0.14 |
| 2-117742_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15x | 0.642 | 0.13 | 0.14 |
| 2-117743_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15x | 0.629 | 0.13 | 0.14 |
| 2-117743_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15x | 0.663 | 0.14 | 0.15 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117742_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.133 | 18.29 ppm | 19.45 ppm |
| 2-117742_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.150 | 20.61 ppm | 21.92 ppm |
| 2-117743_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.139 | 19.03 ppm | 20.22 ppm |
| 2-117743_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.162 | 22.30 ppm | 23.69 ppm |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Reference page 1-3 for formulas