Submission ID: 100045012

Project #: Analytical

Analysis: ICP OES

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117904 | 1.0042 | 100 |
| 2-117905 | 1.0076 | 100 |
| 2-117906 | 1.0083 | 100 |
| 2-117907 | 1.0038 | 100 |
| 2-117908 | 1.0066 | 100 |
| 2-117909 | 1.0044 | 100 |
| 2-117910 | 1.0048 | 100 |
| 2-117911 | 1.0068 | 100 |
| 2-117912 | 1.0081 | 100 |
| 2-117913 | 1.0058 | 100 |

Pd

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117904 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.321 | 0.03 |
| 2-117905 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.329 | 0.03 |
| 2-117906 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.260 | 0.03 |
| 2-117907 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.289 | 0.03 |
| 2-117908 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.283 | 0.03 |
| 2-117909 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.423 | 0.03 |
| 2-117910 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.510 | 0.03 |
| 2-117911 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.509 | 0.03 |
| 2-117912 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.690 | 0.03 |
| 2-117913 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Pd] | 1.25x | 2.648 | 0.03 |

μ=0.03±0.00

Pd lot: 26-94PDY exp: 2024-02-28

Reference page 1-3 for formulas