Submission ID: 100044972

Project #: LP439RD0013

Analysis: ICP OES, Vis Spectrophotometer

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117793_1 | 0.2183 | 250 |
| 2-117793_2 | 0.2136 | 250 |
| 2-117794_1 | 0.2039 | 250 |
| 2-117794_2 | 0.2158 | 250 |

prep={method: EDA, filter:True, for:[Cr6+]}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117793_1 | 2.5086 | 100 |
| 2-117793_2 | 2.5076 | 100 |
| 2-117794_1 | 2.5026 | 100 |
| 2-117794_2 | 2.5013 | 100 |

| Std | A540 nm |
| --- | --- |
| Blank | 0.000 |
| 0.1 ppm | 0.076 |
| 0.2 ppm | 0.153 |
| 0.5 ppm | 0.381 |

Cr6+_ppm

| sample | A540 nm | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117793_1 | 0.225 | 10x | 0.295 | 117.60 ppm |
| 2-117793_2 | 0.218 | 10x | 0.286 | 114.05 ppm |
| 2-117794_1 | 0.127 | 5x | 0.167 | 33.37 ppm |
| 2-117794_2 | 0.161 | 5x | 0.211 | 42.18 ppm |

Cr_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117793_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.488 | 664.15 ppm |
| 2-117793_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.531 | 684.01 ppm |
| 2-117794_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.524 | 667.15 ppm |
| 2-117794_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1. 1x | 0.580 | 754.28 ppm |

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Hexavalent Chromium lot: 2202F31 exp: 2023-08-01

Reference page 1-3 for formulas