Submission ID: 100044987

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:Ture, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117819_1 | 0.3025 | 100 |
| 2-117819_2 | 0.3037 | 100 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | % Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117819_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.876 | 0.18 |
| 2-117819_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.969 | 0.20 |

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Reference page 1-3 for formulas