Submission ID: 100045010

Project #: LP413TS-22-2774

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Ca, Cr, K, Na, and Zr

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0896 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | 1.0022 | 2.34797 | 0.363 |  |
| 2-117892_2 | 1.0052 | 2.25066 | 0.346 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | 0.1024 | 7.79950 | 17.241 |
| 2-117892_2 | 0.1019 | 7.69950 | 17.103 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | 0.2047 | 200 |
| 2-117892_2 | 0.2038 | 200 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ca] | 3.125x | 3.125 | 0.95 | 1.33 |
| 2-117892_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ca] | 3.125x | 3.018 | 0.93 | 1.30 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 K | 000,0000 K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.068 | 65.99 ppm | 79.52 ppm |
| 2-117892_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 1x | 0.078 | 76.82 ppm | 92.57 ppm |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.929 | 0.57 | 0.76 |
| 2-117892_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.945 | 0.58 | 0.78 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117892_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 1.6x | 3.124 | 0.51 | 0.69 |
| 2-117892_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 1.6x | 3.086 | 0.50 | 0.68 |

Ca lot: 26-130CAT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 107 for formulas