Submission ID: 100045020

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942 | 16.9637 | 18.9652 | 18.9155 | 2.48 | 0.9752 |
| 2-117943 | 19.8091 | 21.8130 | 21.7110 | 5.09 | 0.9491 |
| 2-117944 | 15.1188 | 17.1190 | 17.0258 | 4.66 | 0.9534 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | 0.3123 | 50 |
| 2-117942_2 | 0.3047 | 50 |
| 2-117943_1 | 0.3018 | 50 |
| 2-117943_2 | 0.3066 | 50 |
| 2-117944_1 | 0.3082 | 50 |
| 2-117944_2 | 0.3025 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba,Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | 0.2087 | 250 |
| 2-117942_2 | 0.2073 | 250 |
| 2-117943_1 | 0.2035 | 250 |
| 2-117943_2 | 0.2059 | 250 |
| 2-117944_1 | 0.2039 | 250 |
| 2-117944_2 | 0.2080 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.154 | 0.65 | 0.67 |
| 2-117942_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 2.099 | 0.63 | 0.65 |
| 2-117943_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.015 | 19.97 ppm | 21.04 ppm |
| 2-117943_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ba] | 1. 1x | 0.014 | 19.41 ppm | 20.45 ppm |
| 2-117944_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 3.043 | 0.93 | 0.98 |
| 2-117944_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 3.194 | 0.96 | 1.01 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | %Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.454 | 0.92 | 0.94 |
| 2-117942_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.457 | 0.93 | 0.95 |
| 2-117943_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.143 | 0.82 | 0.86 |
| 2-117943_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.215 | 0.84 | 0.89 |
| 2-117944_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.436 | 0.93 | 0.98 |
| 2-117944_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.415 | 0.91 | 0.95 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.185 | 4.36 | 4.47 |
| 2-117942_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 16.6x | 2.197 | 4.42 | 4.53 |
| 2-117943_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.946 | 1.99 | 2.10 |
| 2-117943_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 1.958 | 1.98 | 2.09 |
| 2-117944_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.104 | 2.15 | 2.26 |
| 2-117944_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 8. 3x | 2.224 | 2.23 | 2.34 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.922 | 0.21 | 0.22 |
| 2-117942_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.888 | 0.21 | 0.22 |
| 2-117943_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.982 | 0.41 | 0.43 |
| 2-117943_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 1.043 | 0.43 | 0.45 |
| 2-117944_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.909 | 0.22 | 0.23 |
| 2-117944_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 14.285714x | 0.901 | 0.21 | 0.22 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.160 | 25.55 ppm | 26.20 ppm |
| 2-117942_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.156 | 25.60 ppm | 26.25 ppm |
| 2-117943_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.140 | 23.12 ppm | 24.36 ppm |
| 2-117943_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.176 | 28.66 ppm | 30.20 ppm |
| 2-117944_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.313 | 50.76 ppm | 53.24 ppm |
| 2-117944_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.290 | 48.00 ppm | 50.35 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117942_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 1x | 5.058 | 0.61 | 1.30 | 1.33 |
| 2-117942_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 2x | 2.582 | 0.62 | 1.33 | 1.36 |
| 2-117943_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 4x | 2.844 | 1.40 | 2.99 | 3.15 |
| 2-117943_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 1.104 | 1.34 | 2.87 | 3.02 |
| 2-117944_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 10x | 1.573 | 1.93 | 4.13 | 4.33 |
| 2-117944_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.206 | 1.93 | 4.12 | 4.32 |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas