Submission ID: 100045039

Project #: LP413RD0012

Sample prep: 20 mL H2SO4 for Zn

Analysis: ICP OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117997_1 | 0.2117 | 200 |
| 2-117997_2 | 0.2041 | 200 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117997_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.556 | 1.51 |
| 2-117997_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.540 | 1.59 |

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas