Submission ID: 100045058

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | FAS=0.0868 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | 1.0080 | 4.57677 | 0.683 |  |
| 2-118067_2 | 1.0022 | 4.60050 | 0.691 |  |
| 2-118068_1 | 1.0078 | 4.70565 | 0.702 |  |
| 2-118068_2 | 1.0064 | 4.69950 | 0.702 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | 0.1027 | 8.79286 | 18.840 |
| 2-118067_2 | 0.1032 | 8.79950 | 18.763 |
| 2-118068_1 | 0.1032 | 8.90050 | 18.979 |
| 2-118068_2 | 0.1024 | 8.80050 | 18.912 |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:K, Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | 0.2084 | 200 |
| 2-118067_2 | 0.2085 | 200 |
| 2-118068_1 | 0.2114 | 200 |
| 2-118068_2 | 0.2038 | 200 |

prep={Katanax:Solution, filter:True, for:Sn, Zn, Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | 0.3011 | 250 |
| 2-118067_2 | 0.2961 | 250 |
| 2-118068_1 | 0.3052 | 250 |
| 2-118068_2 | 0.2983 | 250 |

K2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.917 | 0.31 | 0.38 |
| 2-118067_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.928 | 0.32 | 0.38 |
| 2-118068_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.897 | 0.30 | 0.37 |
| 2-118068_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.885 | 0.31 | 0.37 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.864 | 0.21 | 0.28 |
| 2-118067_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.872 | 0.21 | 0.28 |
| 2-118068_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.849 | 0.20 | 0.27 |
| 2-118068_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.5x | 0.827 | 0.20 | 0.27 |

Sn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.512 | 0.05 |
| 2-118067_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.489 | 0.05 |
| 2-118068_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.801 | 0.07 |
| 2-118068_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.845 | 0.08 |

ZnO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %ZnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.800 | 1.45 | 1.81 |
| 2-118067_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.720 | 1.44 | 1.79 |
| 2-118068_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.868 | 1.47 | 1.83 |
| 2-118068_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 6.25x | 2.853 | 1.49 | 1.86 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118067_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 6.25x | 2.193 | 1.14 | 1.54 |
| 2-118067_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 6.25x | 2.080 | 1.10 | 1.49 |
| 2-118068_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 6.25x | 2.100 | 1.08 | 1.46 |
| 2-118068_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 6.25x | 2.116 | 1.11 | 1.50 |

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Sn lot: 26-83SNY exp: 2023-11-30

Zn lot: 26-108ZNY exp: 2023-11-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 107 for formulas