Submission ID: 100045079

Project #: LR448RD0002

Analysis: ICP OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Fe}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118130_1 | 0.2095 | 250 |
| 2-118130_2 | 0.2045 | 250 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118130_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Fe] | 14.285714x | 2.053 | 3.50 |
| 2-118130_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Fe] | 14.285714x | 2.014 | 3.52 |

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

Reference page 1-3 for formulas