Submission ID: 100045120

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214 | 19.8094 | 21.8099 | 21.6253 | 9.23 | 0.9077 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:K, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | 0.3041 | 50 |
| 2-118214_2 | 0.3109 | 50 |

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Ba,Ce, Ga, Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | 0.2075 | 250 |
| 2-118214_2 | 0.2081 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 3.033 | 0.91 | 1.00 |
| 2-118214_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ba] | 2.5x | 3.022 | 0.91 | 1.00 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | %Ce [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][Ga] | 12.5x | 0.587 | 0.88 | 0.97 |
| 2-118214_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce] | 3.125x | 2.348 | 0.88 | 0.97 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ce][Ga] | 12.5x | 1.450 | 2.18 | 2.40 |
| 2-118214_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ga] | 12.5x | 1.465 | 2.20 | 2.42 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15.384615x | 0.860 | 0.22 | 0.24 |
| 2-118214_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 15.384615x | 0.873 | 0.22 | 0.24 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.238 | 43.42 ppm | 47.84 ppm |
| 2-118214_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.230 | 41.10 ppm | 45.28 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118214_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 2.600 | 1.57 | 3.35 | 3.69 |
| 2-118214_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 2.622 | 1.57 | 3.37 | 3.71 |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ce lot: 27-48CEY exp: 2024-04-30

Ga lot: 26-25GAY exp: 2023-07-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Pt lot: 26-03PTY exp: 2023-05-30

Si lot: 26-102SIT exp: 2023-11-30

Reference page 1-3 for formulas