Submission ID: 100045121

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-118215_1 | 0.1079 | 8.89950 | 18.870 |
| 2-118215_2 | 0.1157 | 9.61758 | 19.018 |
| 2-118216_1 | 0.1162 | 9.80050 | 19.214 |
| 2-118216_2 | 0.1212 |  |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118215_1 | 0.2088 | 200 |
| 2-118215_2 | 0.2042 | 200 |
| 2-118216_1 | 0.2029 | 200 |
| 2-118216_2 | 0.2145 | 200 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118215_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.914 | 0.55 | 0.74 |
| 2-118215_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.952 | 0.58 | 0.79 |
| 2-118216_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.951 | 0.59 | 0.79 |
| 2-118216_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.940 | 0.55 | 0.74 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118216_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.220 | 0.55 | 0.74 |
| 2-118216_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zr] | 2.5x | 2.399 | 0.56 | 0.76 |

Na lot: 26-120NAY exp: 2023-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 107 for formulas