Submission ID: 100045167

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES

prep={20 ml H2SO4, filter:True, for:Sn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118305_1 | 0.2049 | 200 |
| 2-118305_2 | 0.2065 | 200 |
| 2-118306_1 | 0.2066 | 100 |
| 2-118306_2 | 0.2032 | 100 |
| 2-118307_1 | 0.2036 | 200 |
| 2-118307_2 | 0.2077 | 200 |
| 2-118308_1 | 0.2054 | 200 |
| 2-118308_2 | 0.2033 | 200 |
| 2-118309_1 | 0.2051 | 200 |
| 2-118309_2 | 0.2095 | 200 |
| 2-118310_1 | 0.2060 | 200 |
| 2-118310_2 | 0.2022 | 200 |

SnO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sn | %SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118305_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.769 | 0.19 | 0.24 |
| 2-118305_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.889 | 0.20 | 0.26 |
| 2-118306_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.716 | 0.04 | 0.05 |
| 2-118306_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.668 | 0.04 | 0.05 |
| 2-118307_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 2.5x | 2.034 | 0.50 | 0.63 |
| 2-118307_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 2.5x | 2.179 | 0.52 | 0.67 |
| 2-118308_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.6x | 1.507 | 0.24 | 0.31 |
| 2-118308_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.25x | 1.937 | 0.24 | 0.30 |
| 2-118309_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.252 | 0.14 | 0.17 |
| 2-118309_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 1.535 | 0.16 | 0.21 |
| 2-118310_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.846 | 0.09 | 0.12 |
| 2-118310_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sn] | 1.1x | 0.846 | 0.09 | 0.12 |

Sn lot: 26-83SNY exp: 2023-11-30

Reference page 107 for formulas