Submission ID: 100045175

Project #: LR448RD0007

Sample prep: 15 mL HCl, 10 mL H2SO4, and 5 mL HNO3

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118334 | 28.9532 | 30.9579 | 30.8392 | 5.92 | 0.9408 |

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118334_1 | 0.3194 | 100 |
| 2-118334_2 | 0.3013 | 100 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118334_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.819 | 284.85 ppm | 302.77 ppm |
| 2-118334_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 0.762 | 281.11 ppm | 298.80 ppm |

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas