Submission ID: 100045178

Project #: LR414RD0002

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118339 | 30.8849 | 32.8856 | 32.8747 | 0.54 |
| 2-118340 | 26.2842 | 28.2855 | 28.2825 | 0.15 |
| 2-118341 | 28.9571 | 30.9572 | 30.9541 | 0.15 |