Submission ID: 100045184

Project #: LP413RD0007

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118376_1 | 0.2074 | 250 |
| 2-118376_2 | 0.2035 | 250 |
| 2-118377_1 | 0.2104 | 250 |
| 2-118377_2 | 0.2026 | 250 |
| 2-118378_1 | 0.2024 | 250 |
| 2-118378_2 | 0.2091 | 250 |

Zr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118376_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 7.142857x | 1.741 | 1.50 |
| 2-118376_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 7.142857x | 1.686 | 1.48 |
| 2-118377_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 6.6x | 1.903 | 1.51 |
| 2-118377_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 6.6x | 1.888 | 1.55 |
| 2-118378_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 6.6x | 1.812 | 1.49 |
| 2-118378_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 6.6x | 1.906 | 1.52 |

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2023-11-30

Reference page 107 for formulas