Submission ID: 100045188

Project #: LP439RD0004

Analysis: Agilent OES

prep={60 mL HCl, filter:True, for:Cs}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-118385_1 | 1.5093 | 50 |
| 2-118385_2 | 1.0843 | 50 |
| 2-118386_1 | 1.5178 | 50 |
| 2-118386_2 | 1.5444 | 50 |
| 2-118387_1 | 1.5235 | 50 |
| 2-118387_2 | 1.5006 | 50 |
| 2-118388_1 | 1.5368 | 50 |
| 2-118388_2 | 1.4936 | 50 |
| 2-118389_1 | 1.5010 | 50 |
| 2-118389_2 | 1.5022 | 50 |
| 2-118390_1 | 1.5082 | 50 |
| 2-118390_2 | 1.5051 | 50 |

Cs_ppm

|  |  |  | λ=459.311 nm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Cs |
| 2-118385_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 38.544 | 1276.87 ppm |
| 2-118385_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 28.358 | 1307.65 ppm |
| 2-118386_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 39.484 | 1300.7 ppm |
| 2-118386_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 43.771 | 1417.09 ppm |
| 2-118387_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 32.644 | 1071.35 ppm |
| 2-118387_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 38.211 | 1273.21 ppm |
| 2-118388_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 31.588 | 1027.72 ppm |
| 2-118388_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 36.396 | 1218.4 ppm |
| 2-118389_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 41.755 | 1390.92 ppm |
| 2-118389_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 47.590 | 1583.99 ppm |
| 2-118390_1 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 37.748 | 1251.42 ppm |
| 2-118390_2 | [10 ppm, 20ppm, 50 ppm] [Cs] | 1x | 46.527 | 1545.66 ppm |

Cs lot: 26-129CSY exp: 2024-03-30

Reference page 1-3 for formulas