Submission ID: 100045208

Project #: LC403TS-23-2899

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=AR302 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-118431 | 0.2546 | 2.8724 | 100 ppm |  |
| 2-118432 | 0.2546 | 2.7847 | 102 ppm |  |
| 2-118433 | 0.2544 | 3.9631 | 156 ppm |  |
| 2-118434 | 0.2572 | 4.1019 | 133 ppm |  |
| 2-118435 | 0.2546 | 3.7945 | 198 ppm |  |