Submission ID: 100045213

Project #: LR448RD0006

Analysis: Eltra, XRF_T2960_Carrier_RD

| sample | weight (g) | %C | standard=AR886 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-118450 | 0.256 | 0.1037 |  |
| 2-118451 | 0.2493 | 0.1018 |  |

prep={Katanax:Oxide, for:Ti}

Ti

| sample | %Ti |
| --- | --- |
| 2-118449 | 4.106 |
| 2-118450 | 4.438 |
| 2-118451 | 4.460 |